# Diverse houteigenschappen van diverse soorten

| Soort | Gewicht Kg/m3 | Duurzaam heidsklasse | Kleur uiterlijk | Slijtvast | Hardheid Kops Langs | Bewerking | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eiken (Europees) Douglas Dak Red Meranti Merbau Vuren | 750 550 640 850 450 | (( - ((( ((( (( ( (V | Geelbruin Spiegels Oranje-achtig Bruinrood gestreept Rood Bruingrijs Donkerrood Wit-Geel zilverglanzend | Goed Matig Goed Zeer goed slecht | 66 56 40 30 50 40 87 89 33 20 | Goed Uitstekend Goed Moeilijk (bloedt) Uitstekend | Bi- Bu toepassing, Waterbouwkunde, Constructie hout, vloeren, enz. Bi- Bu toepassing, Constructie hout, enz. Bi- Bu toepassing, Waterbouwkunde, Constructie hout, vloeren, enz. Bi- Bu toepassing, Waterbouwkunde, Constructie hout, vloeren, enz. Bi- Bu toepassing, Waterbouwkunde, Constructie hout, vloeren, enz. |

# Duurzaamheid hout

| Klasse | Omschrijving | Aantal jaren dat het hout goed blijft onder omstandigheden A, B, C | Aantasting door houtworm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| ( (( ((( (V V | Zeer duurzaam Duurzaam Matig duurzaam Weinig duurzaam Zeer weinig duurzaam | >30 15-30 8-15 3-8 3 | 50 40-50 25-40 12-25 6-12 | Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 20-40 13-20 | Niet of bij uitzondering Niet of bij uitzondering Praktisch nihil Niet ernstig Hevig |

- Hout in voortdurende aanraking met vochtige grond, zonder dat deze grond onder water staat, terwijl

het hout niet is verduurzaamd of anderszins door lak e.d. beschermd.

- Hout, dat is blootgesteld aan weer en wind en dat niet is verduurzaamd of anderszins door lak of

verf e.d. is beschermd

- Verduurzaamd, gelakt of geverfd hout (controle en onderhoud!)